УТВЕРЖДЕНО

постановлением Губернатора

Ленинградской области

от ______ № __-пг

(приложение 1)

Положение о нагрудном знаке к почетному званию Ленинградской области «Почетный эколог Ленинградской области»

1. Нагрудный знак к почетному званию Ленинградской области «Почетный эколог Ленинградской области» (далее – нагрудный знак) вручается лицу, которому присвоено почетное звание Ленинградской области «Почетный эколог Ленинградской области».

2. Нагрудный знак состоит из колодки и основной части (подвески). Нагрудный знак выполняется из материала серебристого цвета (металл «нейзильбер» МНЦ 15-20, ГОСТ 492-73). Вдавленные элементы с чернением, выпуклые – полированный металл. Нагрудный знак изготавливается методом холодной листовой штамповки из металла с дополнительной обработкой ювелирными штихелями, электроэрозионной обработкой стали, галтовкой 
и механической полировкой, а также технологии перегородчатой эмали.

Размеры нагрудного знака с колодкой: высота нагрудного знака – 70 мм, ширина – 37 мм. Допустимые отклонения +/- 0,5 мм.

Размеры основной части нагрудного знака: высота – 38 мм, ширина – 37 мм.

Размеры колодки: высота колодки – 31,6 мм, ширина – 22,6 мм.

Основная часть и колодка соединены соединительным кольцом, диаметр проволоки 2 мм.

Основная часть нагрудного знака имеет форму семиугольника, один из углов которого обращен вниз. Стороны семиугольника, по 6,5 мм каждая, немного изогнуты внутрь. В семиугольник вписан круг, по ободу которого в нижней части расположена надпись в одну строку «ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ», а в правой, верхней и левой частях расположены 11 одинаковых по ширине ячеек, в которых через одну слева направо, начиная со второй, расположены символичные изображения леса, воды, недр, почвы и воздуха. Ячейки, в которых отсутствует символичные изображения леса, воды, недр, почвы и воздуха, заполнены темно-бирюзовой эмалью (НЦ-62 ТУ 6-21-090502-2-90). Края обода круга, края ячеек и изображения в ячейках выполнены с помощью выпуклой штамповки. Ширина обода составляет 4 мм.

В верхних двух третях части центрального поля основной части нагрудного знака также расположены символичные изображения леса, воды, недр, почвы 
и воздуха, выполненные с помощью выпуклой штамповки.

В верхней половине центрального поля основной части нагрудного знака, поверх символичных изображений леса, воды, недр, почвы и воздуха, расположено цветное изображение герба Ленинградской области, выполненное в виде объемной накладки в технологии объемного литья с использованием красной и лазурной эмали.

В нижней одной трети центрального поля основной части нагрудного знака расположена надпись в две строки «ПОЧЕТНЫЙ ЭКОЛОГ», выполненная в технологии объемного литья.

Колодка имеет форму щита с заостренной нижней частью и двумя верхними углами, закругленными внутрь щита. Фон накладки выполнен темно-бирюзовой эмалью. В верхней части поля колодки расположена надпись в одну строку «47». В нижней части поля колодки под надписью «47» расположено изображения листа, листовая пластина которого имеет гладкий край, верхний край которой обращен вправо, а основание с отходящим черенком обращены влево. Черенок листа плавно переходит в линию, проходящую по ободу колодки (в 2 мм от края колодки) через нижний край колодки и немного не доходящую до черенка листа слева от черенка. Все изображения на колодке выполнены в технологии объемной штамповки.

На оборотной стороне колодки – застежка в виде булавки для ношения знака на одежде, изготовленная из латуни (марка Л-63,  ГОСТ 15527-70).